造价工程师《安装工程》每日一练(1.16）

1.【多选】聚苯乙烯属于一种热塑性塑料，其主要特点包括( )。

A.具有较大的刚度和较高的密度

B.具有优良的耐蚀性，几乎不吸水

C.具有良好的隔热、防振和高频耐缘性能

D.耐冲击性差，不耐沸水，耐油性有限

2.【单选】优质碳素结构钢的塑性和韧性较高，且可以通过加工处理方法得到强化，该方法应为( )。

A.热变形强化

B.冷变形强化

C.热处理强化

D.酸洗与钝化

3. 【单选】钢中碳的含量对钢的性质起着决定性作用，含碳量增加对钢强度的影响表述正确的是( )。

A.钢的强度增大，直至变为生铁

B。钢的强度变低，直至变为生铁

C.钢的强度增大，但含碳量超过1.00%时，其强度开始下降

D.钢的强度变低，但含碳量超过1.00%时，其强度开始上升

1.【答案】BCD

【解析】聚苯乙烯密度小，常温下透明，几乎不吸水，具有优良的耐蚀性，电阻高，是很好的隔热、防振、防潮和高频绝缘材料。缺点是耐冲击性差，不耐沸水，耐油性有限，但可改性。可用以制造电子工业中的仪表零件、设备外壳，华宫中的储槽、管道、弯头等。

2.【答案】C

【解析】优质碳素结构钢是含碳小于0.8%的碳素钢，这种钢中所含的硫、磷及非金属夹杂物比碳素结构钢少。与普通碳素结构钢相比，优质碳素结构钢塑性和韧性较高，并可通过热处理强化，多用于较重要的零件，是广泛应用的机械制造用钢。

3.【答案】C

【解析】钢中碳的含量对钢的性质有决定性影响，含碳量低的钢材强度较低，但塑性大，延伸率和冲击韧性高，质地较软，易于冷加工、切削和焊接;含碳量高的钢材强度高(当含碳量超过1.00%时，钢材强度开始下降)、塑性小、硬度大、脆性大和不易加工。