二级建造师《市政工程》每日一练(2.2)

1.【多选】钢板桩围堰施工的要求包括( )。

A.施打前应对钢板桩的锁口用止水材料捻缝，以防漏水

B.有大量砂砾的土层宜使用钢板桩围堰

C.钢板桩可用锤击、振动、射水等方法下沉

D.施打钢板桩时，应在围堰上下游及两岸设测量观测点

E.施打顺序一般为从上游向下游合龙

2.【单选】在河流渗水性很小，流速≤3.0m/s，石块可以就地取材的地方，应采用( )围堰。

A.土

B.土袋

C.铅丝笼

D.堆石土

3.【多选】对现场填筑土围堰的施工要求是( )。

A.围堰填筑应自上游开始至下游合龙

B.筑堰材料宜用黏性土、粉质黏土或砂质黏土

C.打木桩固定

D.围堰底下河床底上的石块、杂物应清除干净

E.填出水面之后应进行夯实

1题正确答案ACDE

参考解析：钢板桩围堰施工的要求包括：

(1)有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用钢板桩围堰。

(2)钢板桩的机械性能和尺寸应符合规定要求。

(3)施打钢板桩前，应在围堰上下游及两岸设测量观测点，控制围堰长、短边方向的施打定位。施打时，必须备有导向设备，以保证钢板桩的正确位置。

(4)施打前，应对钢板桩的锁口用之水材料捻缝，以防漏水。

(5)施打顺序一般为从上游向下游合龙。

(6)钢板桩可用锤击、振动、射水等方法下沉，但在黏土中不宜使用射水下沉方法。

(7)经过整修或焊接后的钢板桩应用同类型的钢板桩进行锁口试验、检查。接长的钢板桩，其相邻两钢板桩的接头位置应上下错开。

(8)施打过程中，应随时检查桩的位置是否正确、桩身是否垂直，否则应立即纠正或拔出重打。

2题正确答案D

参考解析：在各类围堰类型及适用条件中，河流渗水性很小，流速≤3.0m/s，石块能就地取材的地方，应采用堆石土围堰。

3题正确答案ABDE

参考解析：土围堰施工要求：①筑堰材料宜用黏性土、粉质黏土或砂质黏土，填出水面之后应进行夯实，填土应自上游开始至下游合龙;②筑堰前，必须将堰底下河床底上的杂物、石块及树根等清除干净;③堰顶宽度可为1～2m。机械挖基时不宜小于3m。堰外边坡迎水流一侧坡度宜为1:2～1:3，背水流一侧可在1:2之内。堰内边坡宜为1:1～1:1.5。内坡脚与基坑的距离不得小于1m。