2019二级建造师《市政工程》每日一练(6月23日)

1.【单选】二级公路的基层和二级以下公路高级路面的基层不得使用( )。

A.水泥稳定未筛分碎石

B.石灰土

C.水泥稳定碎石土

D.二灰砾石

2.【单选】我们平时习惯称为“二灰土”的基层是属于( )。

A.水泥灰稳定类

B.石灰泥稳定类

C.水泥石灰综合稳定类

D.石灰工业废渣稳定类

3.【多选】下列无机结合料基层养护正确的有( )。

A.碾压完成并经压实度检查合格后，应及时养护

B.养护期不宜少于7d，养护期宜延长至上层结构开始施工的前2d

C.也可采用撒铺沥青乳液进行养护

D.养护期间应封闭交通，洒水车和小型通勤车辆可通行

- 养护期间，稳定材料类表面应保持干燥

1.【答案】B

【解析】石灰稳定类材料宜用于各级公路的底基层以及三、四级公路的基层。

2.【答案】D

【解析】石灰工业废渣稳定土属于二灰土，其它三个选项都不属于。

3.【答案】ABCD

【解析】养护期间，稳定材料类表面应始终保持湿润。