2019一级建造师《公路工程》每日一练(6月22日)

1.【单选】工程中使用的沥青碎石混合料(AM)的组成结构属于( )。

A.密实悬浮结构

B.骨架空隙结构

C.密实骨架结构

D.连续级配结构

2.【单选】划分沥青混合料是否属于粗粒式沥青混合料的指标是( )。

A.组成结构

B.矿料级配

C.矿料最大粒径

D.矿料最小粒径

3.【单选】属于间断级配沥青混合料的是( )。

A.SMA

B.SAC

C.ATB

- OGFC

1.【答案】B

【解析】工程中使用的沥青碎石混合料(AM)和排水沥青混合料(OGFC)是典型的骨架空隙型结构。

2.【答案】C

【解析】粗粒式沥青混合料：矿料最大粒径为26.5mm或31.5mm(圆孔筛30～40mm)的沥青混合料。

3.【答案】A

【解析】间断级配沥青混合料：矿料级配组成中缺少1个或几个档次而形成的级配间断的沥青混合料。代表类型有沥青玛碲脂碎石混合料(SMA)。